Isola's FR406 materials - include 5, 8, 9.5, 14, 18, 21, 28, 35, 39, 47, 59 and 93 MIL cores.
The copper thickness is typically ½ to 2 oz (17 to 70 um).

Толщина различных финишных покрытий
Тип покрытия	Толщина (мкм)
ПОС-61 оплавлением (маска по ПОС)	10-15 допускаются наплывы
ПОС-63 методом HAL (маска по меди)	12-18 не допускаются наплывы
Hard Gold	2,5-5 - Ni / 0,025-0,4 - Au
Immersion Gold	2,5-5 - Ni / 0,076-0,25 - Au
Gold Fingers	2,5-5 - Ni / 0,127-0,76 - Au
Ni	2,54-7,6

Толщины стеклоткани
Тип препрега	Толщина (мм)

2116	115

106	0,050
1080	0,065
2112	0,090
2113	0,100
2125	0,100
2116	0,115
7628	0,190